## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: Modulo 13 “Repavimentación  calles varias Barrio LA FAVORITA”.

EXPTE. N°

## 1-  ITEM: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE. (m2)

Descripción: Este ítem comprende los trabajos vinculados a la demolición de pavimento existente (en este caso predominantemente asfalto ) y de cualquier estructura que interfiera en  el desarrollo del proceso de ejecución de la obra proyectada.

Las labores serán realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los que sean ordenados por la Inspección.

Ejecución: La ejecución de las demoliciones podrá efectuarse utilizando los equipos y métodos que se consideren idóneos, siempre  y cuando  se adopten  las providencias del caso para  que no se vean  afectadas las instalaciones de servicios existentes ( redes de cloaca , agua , gas, energía, teléfono, etc.), personas o bienes de terceros o de la Municipalidad.

Así mismo  deberá asegurarse el libre  escurrimiento  de las aguas durante el tiempo  en que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algún daño, la Contratista será la única responsable de tal circunstancia y quedará obligada a sus reparaciones.

Los materiales  provenientes de la demolición serán extraídos,  cargados, transportados  y descargados ordenadamente  en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspección, de modo tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La disposición final de los materiales de demolición será exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el párrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor económico, a juicio de la Inspección y la Dirección de Obras Públicas, se decidiera que deberán  quedar en poder del Municipio, podrá indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspección, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias de la Comuna.

Medición y Forma de Pago: Este ítem ejecutado  en forma descripta precedentemente  será medido por metro cuadrado  y se pagará según  el precio  unitario de contrato. Este precio  será compensación total por los trabajos de remoción  de pavimento, carga, transporte, descarga y acomodamiento de materiales  provenientes de la demolición, mano de obra, cargas sociales; herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por cualquier otra operación concurrente necesaria para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.

2-  ITEM  ASERRADO DE PAVIMENTO PROFUNDIDAD 10 cm.     (m)

Descripción: Este ítem comprende los trabajos  de aserrado del pavimento y obras de arte existentes  con el objeto de demarcar las áreas de trabajo y establecer juntas entre la obra nueva y lo existente..

Ejecución: Para delimitar la zona de trabajo, en los sectores que la Inspección indique, se aserrará el pavimento existente en un espesor como mínimo de 5 centímetros, pudiendo proseguirse luego la demolición con martillo neumático o el procedimiento que se estime más conveniente (aprobado por la inspección).

El corte debe ser neto, sin irregularidades y manteniendo una línea recta continua. El mismo se practicará en aquellos sitios donde a criterio de la Inspección sea necesario demoler parte de estructuras existentes de hormigón y se haga necesario ordenar la superficie de contacto con nuevas estructuras, como pueden ser cruces de calle y  zonas aledañas al cordón con el objeto de efectuar la nueva banquina, unión entre puentes existentes y calzada de modo de no afectar a aquellos en las tareas de demolición, según las indicaciones de plano e instrucciones de la inspección.

Medición y Forma de Pago: Este ítem se cotizará por metro lineal y será abonado según el precio unitario de contrato. Dicho precio será compensación total por los jornales, cargas sociales, provisión de maquinaria  y herramientas, mantenimiento de equipos, limpieza y toda otra operación necesaria para la ejecución de los trabajos.

3- ÍTEM: EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL BAJO PAVIMENTO. (m3)

Descripción: Este ítem comprende los trabajos vinculados a la extracción de los materiales que haya inmediatamente por debajo del pavimento existente a demoler, hasta una profundidad máxima de 20 cm, o la que indique la Inspección en cada caso particular. Los materiales a retirar son: tierra, hormigón pobre, ripio, durmientes, etc.

Ejecución: La ejecución del ítem podrá concretarse utilizando los equipos  y métodos que se consideren más idóneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicio existentes (cloacas, agua, gas, energía eléctrica, teléfono, etc.), personas o bienes de terceros o de la Municipalidad. Asimismo deberá asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en que se desarrollan las tareas.

En consecuencia, de producirse algún daño, la empresa contratista será la única responsable de tal circunstancia y quedará obligada a sus reparaciones.

Los materiales  provenientes de la demolición serán extraídos,  cargados, transportados  y descargados ordenadamente  en el lugar  o  lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspección,  tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La

disposición final de los materiales de demolición será exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el párrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor económico, a juicio de la Inspección y la Dirección de Obras Públicas, se decidiera que deberán  quedar en poder del Municipio, podrá indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspección, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias de la Comuna.

Medición y Forma de Pago: Este ítem ejecutado en la forma descripta precedentemente será medido por metro cúbico y pagado según el precio unitario de contrato. Este precio será compensación total por los trabajos de remoción de los materiales, cargas, transporte, descarga  y acomodamiento  de los materiales removidos, mano de obra (jornales, mejoras sociales, etc.), herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por cualquier material necesario u operación concurrente para la correcta operación del ítem en la forma especificada.

4.- ITEM. TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE.          (m2)

Descripción: Este ítem comprende los trabajos necesarios para la adecuada conformación de las superficies sobre las que descansará la infraestructura del pavimento.

Ejecución: Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma será escarificada hasta una profundidad no menor a 5 (cinco) cm y el material producto de esta operación será conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada de acuerdo a lo especificado en párrafo anterior, se procederá a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminarán previamente piedras de tamaño mayor a 5,00 cm, y se agregará el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr una compactación satisfactoria.

Si antes de finalizada la construcción de las bases estabilizadas se observan ablandamientos o formaciones de irregularidades en la subrasante, deberán retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la subrasante en la forma y compactación, luego de lo cual se recolocará el material removido.

La verificación de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuarán por parte de la inspección y será la misma quién las aprobará.

Medición y forma de pago:  Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), y será abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio será compensación

total por los jornales, cargas sociales, excavación, provisión de áridos, maquinarias, herramientas, rotura, carga, transporte, descarga, mantenimiento de equipos, limpieza y toda otra operación necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.-

5- ITEM : BASE ESTABILIZADA, espesor  15 cm.   (m2)

Descripción:  Este ítem comprende los trabajos necesarios para el aporte de material y la conformación de la base estabilizada. la ejecución de una capa de 15 cm de espesor de material granular y cohesivo, que debidamente compactado y perfilado sirva de asiento firme para recibir la calzada de hormigón.

Ejecución: : Este ítem consistirá en la construcción de una base estabilizada, formada por la mezcla íntima y uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Será construida en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos y con las órdenes de la Inspección.

Espesor de base estabilizada = 0,15 m. La compactación alcanzada será la de un Proctor estándar del 98 %.

Materiales.

Agregado graduado:

Este podrá ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberán tener una graduación tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, dé un producto que satisfaga las exigencias especificadas. Dichos agregados estarán  constituidos por partículas duras desprovistas de materiales perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta tendrá un desgaste Deval no mayor de 6% y en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste deberá ser inferior al 20 %.

Granulometría:

Ensayada la mezcla con cribas y tamicen estándar de laboratorio, deberá cumplir con los límites granulométricos siguientes:

Pasa por criba abertura cuadrada 1 ¼      ...............................................     100

Pasa por criba abertura cuadrada 1¨ .       .............................................. 90-100

Pasa por criba abertura cuadrada 3/4”       ................................................70-90

Pasa por criba abertura cuadrada 3/8¨       .................................................50-80

Pasa por tamiz estándar Nº 4	................................................	35-65

Pasa por tamiz estándar Nº 10	.................................................	25-65

Pasa por tamiz estándar Nº 40	.................................................  15-30

Pasa por tamiz estándar Nº 200	.................................................... 5-18

Plasticidad:

La fracción de mezcla que pasa por el tamiz estandar Nº 40, cumplirá con las siguientes condiciones de plasticidad:

Límite líquido				no mayor de 35.

Índice plástico				no mayor de 4.

Porcentaje de sales: cloruros 	          (inferior a  ...... 2%)

Sulfatos:				          (Inferior a 1 .....%)

Extendido y compactación:

Una vez humedecida la mezcla, se iniciará el extendido de la misma en una sola capa de espesor uniforme. El espesor suelto máximo de dicha capa será aquel que permita, en base al tipo de material y al equipo empleado, obtener en forma rápida y segura el peso específico para la base. Si con los métodos y equipos empleados por el Contratista no se logra en forma regular, la compactación especificada o su obtención resultara en deficiencias de construcción o excesivo gasto de agua, la Inspección podrá ordenar una reducción en el espesor de las capas a compactar, el cambio de los equipos de compactación o la provisión de un equipo determinado dentro de los especificados.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada será compactada intensamente con rodillos del tipo neumático y/o vibratorio.

Agua:

Toda el agua regada, incluido el derecho de extracción si lo hubiere, provisión, bombeo, transporte y distribución de la misma, no recibirá pago alguno, por considerarse incluido su costo dentro de los trabajos relativos a la construcción de la base estabilizada.

Alternativa en el método constructivo:

Se aceptará cualquier alternativa en el método constructivo explicado, siempre que con la misma se obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos de esta especificación, en lo que se refiere a composición y características de la mezcla, compactación, sección transversal, perfilado de la superficie y demás exigencias y requisitos.

Todo cambio de procedimiento constructivo deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá exigir la realización de pruebas en secciones cortas para juzgar su eficacia, antes de dar una autorización definitiva.

Alternativa:

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la misma está destinada a servir de asiento a una superficie bituminosa, será sometida a conservación por un período de tiempo no inferior a cinco (5) días. Esto consistirá en el cilindrado de la superficie, riegos de agua de la misma, perfilados, bacheos, etc. A fin de mantener  la lisura, forma, bombeo y compactación de la base estabilizada. Cuando el perfilado tenga por objeto corregir deformaciones, será ejecutado previo escarificado de la base en un espesor no menor a cinco (5) cm. La cantidad y oportunidad de los riegos de agua será indicado en cada caso por la Inspección.

Durante el período de tiempo que duren los trabajos de conservación, la base será sometida al tránsito, el cual podrá ser el normal de la calle o el creado artificialmente por el Contratista con sus equipos. Este último sólo está obligado a abrir al tránsito normal la base estabilizada cuando no sea posible habilitar un desvío para el mismo.

Antes de transcurrido el plazo de 5 días mencionado, la Inspección asistida por el personal del Contratista hará determinaciones para verificar si el contenido de humedad en la base y en la subrasante no sobrepasa los valores que para cada caso fijará la misma, en base a la naturaleza de los suelos y características de la zona. Al cabo de cinco días de construida la base, la Inspección autorizará la iniciación de la etapa constructiva subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las exigencias de espesor, ancho, forma, lisura, compactación y contenido de humedad especificadas.

Si transcurridos un plazo de diez (10) días, a contar desde el día en que termine la construcción de la base, no se ha obtenido en la misma la compactación, dimensiones, forma y lisura  especificadas, será por cuenta del Contratista toda el agua regada para la conservación de la base, siguiendo las órdenes de la Inspección, en lo que respecta a cantidad y oportunidad de los riegos.

Medición y forma de pago: Este ítem se medirá en m2 (metro cuadrado) y será abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio será compensación total por los jornales, cargas sociales, excavación, provisión de áridos, maquinarias, herramientas, roturas, carga, transporte, descarga, mantenimiento de equipos, limpieza, colocación de moldes (caso de pavimento de hormigón) y todo otro accesorio indispensable para ejecutar los trabajos de acuerdo a las especificaciones.

6 .- ITEM: RIEGO ASFALTICO DE IMPRIMACION.           (m2)

Descripción:

Este ítem consiste en la aplicación de una lechada de material bituminoso sobre la base estabilizada de modo de mantener su humedad óptima hasta el momento de colocar la carpeta de concreto asfáltico de rodamiento.

Ejecución: Luego de aprobados los trabajos de ejecución de base estabilizada en cada tramo  o “cancha” por parte de la inspección, se deberá verificar los niveles y lisura de la superficie que recibirá el riego, se procederá a distribuir mediante camión regador de asfalto, acondicionado para la tarea específica, el material bitminoso. Se utilizarán productos asfálticos de corte medio. Las cantidades requeridas serán entre 1.2 a 1.4 litros por m2.

La empresa contratista pondrá a disposición de la inspección los elementos necesarios para corroborar las cantidades de material a colocar por unidad de superficie.

Medición y forma de pago: Este ítem se medirá en m2 (metro cuadrado) y será abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio será compensación total por los jornales, cargas sociales, provisión de material asfáltico,  maquinarias para su distribución, herramientas,  mantenimiento de equipos, limpieza, y todo otro accesorio indispensable para ejecutar los trabajos de acuerdo a las especificaciones.

7 .- ITEM: PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, espesor  5 cm.  ( m2 )

Descripción:

Colocación de carpeta: Este trabajo consiste en la ejecución de una capa de rodamiento de mezcla bituminosa, tipo concreto asfáltico  en caliente , de 5 cm de espesor. La mezcla estará compuesta de agregado grueso, agregado fino, relleno mineral (filler), combinados para obtener adecuada granulometría, a los cuales se agregará cemento asfáltico y se mezclarán todos componentes como se especifica más adelante.

Orden de los trabajos.

# Acondicionamiento final de las superficies a recubrir (superficie que soportara la carpeta de rodamiento, con su correspondiente riego de imprimación (lechada asfáltica de corte medio). Conforme lo indicado en Item precedente.

- Aplicación de un riego de liga de material bituminoso.

- Preparación de la mezcla bituminosa en planta fija.

- Transporte y distribución de la mezcla sobre el camino.

- Cilindrado.

- Librado al tránsito.

Temperatura ambiente y clima durante la ejecución de las tareas.

#### a)  No se permitirá la ejecución de los trabajos correspondientes a esta carpeta durante el período de tiempo fijado en las especificaciones complementarias respectivas.

- b) Ninguna mezcla bituminosa en caliente podrá ser aplicada cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7ºC en descenso, y de acuerdo a las instrucciones de la inspección.

MATERIALES:

a) Agregado Grueso: Entiéndase como agregado grueso, la fracción del pétreo retenido por el tamiz Nº 10. Cumplirá con las siguientes especificaciones: Será pedregullo proveniente de la trituración de rocas o material aceptado por la inspección, ripio, canto rodado o grava. Cuando la trituración provenga de ripios, canto rodado o grava, el material a triturar deberá ser retenido por la criba de abertura cuadrada de 4,18 cm. (11/4¨).

El material será bien graduado y estará compuesto de partículas duras, resistentes, durables, limpias, sin película adherida alguna y estará exenta de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas, blandas o laminares, arcillas, álcalis, sus límites admisibles de impurezas son los siguientes:

Sustancias nocivas: (% referida en peso)

Perdida por lavado en tamiz IRAM 74 u Nº 200	0,8

Removidas por decantación	1,0

Carbón	0,5

Terrones de arcilla	0,2

Arcillas esquistosas	1,0

Fragmentos blandos	3,0

Otras sustancias (álcalis, trozos delgados y achatados o laminados 9	2,0

Si para obtener estas condiciones fuera necesario lavar el material,  estará obligado el Contratista a realizarlo a su cargo sin derecho de reclamación alguna de sus partes.

El agregado pétreo grueso deberá satisfacer las siguientes exigencias:

Características físicas

Pedregullos de Roca/de canto rodado o grava

Desgastes de los Angeles .....................	Máx. 30		Mín. 45

Desgaste de Val:....................................	Máx.6%		---------

Tenacidad page .....................................	Máx.12cm	Mín. 6cm.

Absorción: .............................................	Mín. 1,2%	Máx. 1,2%

Concreción:............................................	Mín. 800Kg/cm2

Cubicidad mínimo 0,5 según lo especificado en h-2.

b) Agregado fino: Entendiéndose por agregado fino, la fracción  del agregado pétreo que pasa al tamiz estándar Nº 10. Se utilizarán de preferencia, agregados pétreos naturales de origen silíceos, se podrán emplear los artificiales provenientes de proceso de trituración solo o mezclado con los naturales, cuando la roca,  ripio, canto rodado o grava, originarios, llene la exigencia especificada en lo concerniente a: Tenacidad, durabilidad, absorción, dureza y resistencia al desgaste.

Estará constituido por granos limpios, duros, resistentes, durables, y sin películas adheridas alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas  blandas o laminares, y álcalis, margas, arcillas materiales orgánicas o de toda otra sustancia deletéreas; si para obtener éstas condiciones se requiere lavarlos, estará obligado el Contratista a realizarlo a su cargo sin derecho a reclamación alguna de su parte.

El porcentaje de sustancias nocivas no superará a lo consignado en el cuadro siguiente:

Sustancias nocivas	% en peso:

Pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 o Nº 2000

Removidas por decantación	2,00

Carbón	1,00

Terrones de arcilla	0,50

Otras sustancias nocivas (análisis, mica y arcilla equitosa,

Partículas adheridas, etc.)	2,00

Todo agregado fino sometido al ensayo calorimétrico para determinar las impurezas orgánicas y que produzcan un color más oscuro que el estandar será rechazado, salvo que satisfaga las exigencias que sobre resistencias del mortero, se especifican a continuación:

La durabilidad del agregado pétreo fino será satisfactoria y para acreditar esta cantidad el porcentaje de pérdida de peso no será superior al 10% después de sometida al ensayo de durabilidad utilizando solución de sulfato de sodio. Si el resultado de este ensayo no fuera satisfactorio podrá emplearse este material si la pérdida de peso no fuera superior al 10% después de sometido a cinco ciclos de congelación y deshielo.

c) Relleno mineral (filler)

El relleno mineral estará constituido por algunos de los siguientes materiales: Cemento portland, calcáreo, molido o natural (polvo calizo) ú otro material adecuado, a elección del Contratista previa aprobación de la Inspección.

El relleno mineral será homogéneo, seco y libre de grumos proveniente de la aglomeración de partículas, y el cemento Pórtland de provisión y recepción del mismo.

El calcáreo molido y natural (con polvo calizo), tendrá un contenido de carbonato de calcio, mínimo 70% y una granulometría (métodos de ensayo A.S.T.M.D. 546) para tamiz Nº 40 al 100%, para tamiz estándar Nº 100 mínimo el 85%, para tamiz estándar Nº 200, mínimo 65%.

d) Mezcla de los agregados pétreos y rellenos minerales:

- Los materiales que componen la mezcla en seco, deberá ser combinada de tal forma que los porcentajes que pasen por las cribas y tamices estándar cumplan la siguiente granulometría:

- Para criba abertura cuadrada de 1¨	el 100%

- Para criba abertura cuadrada de ¾´ 	90 – 100%

- Para criba abertura cuadrada de ½´ 	70 – 85 %

- Para criba abertura cuadrada de ¼ ´	40 – 52%

- Para tamiz estándar Nº 10	28 a 38%

- Para tamiz estándar Nº 40	18 a 26%

- Para tamiz estándar Nº 100	11 a 19%

- Para tamiz estándar Nº 200	  4 a 8%

- La cantidad total de material que pasa por el tamiz Nº 200, será determinado por vía húmeda. No menos de la mitad del que pasó por el tamiz Nº 200 lavado, pasará por el mismo al tamizarlo en seco.

e) Materiales Bituminosos:

Para el riego de liga se utilizará material bituminoso E.R. y para el concreto asfáltico, cemento asfáltico penetración 70-100. Los productos asfálticos cumplirán las especificaciones establecidas en pliego.

f) Cantidad de materiales:

Las cantidades de los distintos materiales a emplear en la carpeta de concreto asfáltico, estarán comprendidas dentro de los siguientes límites:

- Material bituminoso reducido a 15,5º C.

Riego de liga por metro cuadrado 0,4 a 0,7 litros.

- Material bituminoso para la mezcla, porcentaje en peso referido a peso del agregado y relleno mineral 4,5 a 8%.

- Riego de imprimación por metro cuadrado 1,2 a 1,4 litros (EM)

- Agregado pétreo “Incluido” relleno mineral en el concreto “asfáltico” por metro cuadrado y centímetro de carpeta compactadas 19 a 23 Kg.

- Mezclas bituminosas por metro cuadrado en cantidad tal de producir una carpeta, que después de compactadas, resulte el espesor indicado en las especificaciones complementarias y en la sección transversal tipo.

Composición de la mezcla: Para la preparación de la mezcla bituminosa en cada una de sus capas. El Contratista solicitará de la Inspección, con suficiente anticipo a la iniciación de los trabajos, aprobación de su ¨Formula para la mezcla en obra¨.

En esta formula consignará:

- Una única granulometría para los materiales áridos mezclados, definidas por porcentajes límites para las distintas cribas y tamiz especificados.

- El porcentaje en peso del material bituminoso a emplear.

- Se adjuntará con su ¨Formula para la mezcla en obra¨ los materiales a emplear consignando su procedencia.

- Formula para mezclas asfálticas: Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparación de la mezcla bituminosa, el Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación, la aprobación de la ¨Formula para mezcla en obra¨ que obligatoriamente tiene que presentar, con la cual se cumplan las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No podrá iniciarse el acopio de materiales hasta tanto la formula de obra sea aprobada. No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora originada en el incumplimiento de esa obligación del Contratista.

Al someter a consideración la formula de obra, el Contratista deberá presentar dosajes Marshall completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos.

En dicha ¨formula¨ se consignará la granulometría de cada uno de los agregados pétreos y los  porcentajes en que intervendrán en la mezcla los agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignará además la granulometría de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados los que incluirán: Desgaste Los Angeles clasificación mineralógica, adherencia, absorción, peso especifico aparente, peso especifico seco y peso especifico de los agregados saturados. Adjuntará las necesarias muestras de los materiales a utilizar, a efectos de que la Inspección verifique los resultados de los ensayos.

Si la fórmula presentada fuera aprobada por la Inspección, el Contratista estará obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometría en ellos fijado, con las siguientes tolerancias: más o menos 0,25%  para el material bituminoso. Más o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura, hasta 4,8 mm. (Nº4) inclusive, más o menos 3% para los tamices 2,4   (Nº8) A 149 Ú (Nº 100)  ambos incluidos más o menos 2% para el tamiz 74 ú ( Nº 200).

Conjuntamente con la presentación  de la formula para la mezcla en obra, el Contratista deberá someter a consideración los límites de variación admisible de los distintos agregado que formularán frente de la mezcla.

La falta de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición deberá ser rechazado a al efecto, se realizarán ensayos de granulometría por cada 100 m3 de material acopiado, en tal caso la Inspección no medirá ni certificará los correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberá además  asegurar la obtención de un material que cumpla los siguientes requisitos según el ensayo Marshall.

Acopio de Materiales:

- Antes de indicar  los trabajos deberá acopiarse los materiales en cantidad suficiente que permita cumplir el plan de obras oportunamente aprobado.

- Deberá cumplirse especialmente de elegir los sitios para el acopio de modo de no perturbar el desarrollo del tránsito. Si se ocuparan banquinas deberán realizarse de modo de que el tránsito, en especial el nocturno, quede a cubierto de cualquier riesgo.

EQUIPO:

- El equipo, herramientas o demás implementos citados en la construcción deberán ser adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspección, que podrá exigir el cambio o retiro de aquellos que no resultaren aceptables o convenientes.

El oferente deberá acreditar y garantizar, por lo menos durante el plazo de duración de la obra, la disponibilidad del siguiente  equipo mínimo para la realización de los trabajos, el que además deberá estar en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.

- Planta asfáltica, con una producción de 70 tn/hora.

- Distribuidor de asfalto auto propulsado, con acarreadores y tornillo sin fin, con una capacidad mínima horaria de 70 tn.

- Camión con equipo regador de asfalto, con barras que permitan la regulación de anchos y picos de riego, con una capacidad mínima de 5 (cinco) m3.

- Equipo de compactación neumático autopropulsado, con sistema  de regulación de inflado de cubiertas desde el puesto de comando, con sistema de aspersores neumáticos y un peso máximo lastrado de 28 tn.

- Aplanadora de doble tambor, autopropulsada, con sistema de variación de frecuencias y amplitud, sistema de aspersores sobre los tambores.

Método constructivo:

- Acondicionamiento final de la superficie a recubrir:

La superficie a recubrir se presentará completamente limpia, seca y totalmente desprovista de material suelto o flojo (previo a realizarse el riego de imprimacion). Se eliminará el polvo, mediante barrido y soplado, los que podrán será a mano o máquina.

- Riego de liga: Acondicionada la superficie a tratar y previo a la colocación del material de carpeta, se efectuará un riego de liga en las cantidades fijadas por la Inspección y con el equipo adecuado que deberá ser aprobado por la Inspección. Este riego no podrá ser efectuado si la temperatura ambiente a la sombra es inferior a 10ºC. Las superficies de contacto de cordones, cunetas, bocas de acceso o cámaras, obras de arte y bordes de pavimento, etc. se pintarán con una mano delgada y uniforme de cemento asfáltico disuelto en un solvente adecuado, poco antes de aplicar a las mismas la mezcla de carpeta.

Preparación de la mezcla:

- El material bituminoso será calentado de manera que toda mezcla reciba igual calentamiento, lo que podrá verificarse en todo momento. La temperatura indicada por la Inspección deberá mantenerse dentro de una variación máxima de más o menos 10ºC durante su empleo. Todo material bituminoso que haya sido dañado por exceso de calentamiento será eliminado.

- Todo agregado deberá secarse hasta que su contenido de humedad  sea reducido a uno por ciento. La temperatura del agregado en el momento de efectuar la mezcla no será inferior a 130ºC ni superior al 150ºC, salvo especificaciones mejoradoras de estas recomendaciones emitidas por el proveedor y fabricante  del asfalto, para obtener una mezcla óptima para su fin. Toda especificación adicional será comunicada a la inspección de obra por parte de la contratista previo a la autorización por parte de aquella para el inicio de los trabajos.

- La mezcla bituminosa se preparará introduciendo los materiales calientes en una mezcladora, en el siguiente orden y manera:

- El agregado pétreo preparado será medido cuidadosamente en peso volumen agregado sobre la mezcladora, procediéndose a mezclarlo en seco durante un lapso suficiente como para distribuir uniformemente en el pastón, los diferentes tamaños de partículas del agregado.

- El relleno mineral será adicionado a continuación y el mezclado se continuará hasta que la mezcla sea completamente uniforme y homogéneo. El período total de mezclado en seco no será inferior a 15 segundos.

- Se introduce posteriormente el material bituminoso medido cuidadosamente en peso volumen, continuando la mezcla hasta que las partículas de los agregados y rellenos de materiales sena completamente recubiertas por el material bituminoso y la masa presente un color negro uniforme. El tiempo de mezclado para cada una de estas etapas en la ejecución de la mezcla bituminosa variará de acuerdo con la naturaleza del agregado.

Transporte de la Mezcla Bituminosa:

- El transporte de la mezcla bituminosa se hará en camiones y durante esa operación deberá ser protegida de cualquier deterioro. Si se observan excesos de material bituminoso sobre el fondo  de un camión al descargarlo, se rechazará la mezcla transportada.

- En caso de lluvias imprevistas la mezcla no será descargada hasta que la superficie de la calzada esté seca.

Los camiones para el transporte de mezcla bituminosa deberán contar con cajas herméticas, limpias y lisas, de metal, que hayan sido cubiertas con una pequeña cantidad de agua jabonosa fuel-oil rebajado, aceite de parafina o solución de carga de mezcla  se cubrirá con lona ú otro material adecuado, de tamaño suficiente para proteger la mezcla contra las inclemencias del tiempo. Todo camión que produzca una segregación excesiva de material, debida a su suspensión elástica ú otros elementos que contribuyan a ello, que acuse pérdidas de aceite en cantidades perjudiciales, o que produzca demoras indebidas, será retirado del trabajo cuando la Inspección lo ordene, hasta que haya sido corregido el defecto apuntado. Cuando así fuera necesario, para lograr que los camiones entreguen la mezcla con la temperatura especificada, las cajas de los camiones serán aisladas para poder obtener temperatura de trabajo de mezclas; sus tapas deberán asegurarse firmemente.

Distribución de la Mezcla:

- La distribución  de la mezcla se efectuará con terminadora.

- En ensanchamientos  pequeños de calzada, secciones irregulares o profundas intersecciones, empalmes , sobreanchos, etc., donde es impracticable desparramar y terminar la carpeta con métodos mecánicos, o bien cuando se permita la total distribución de la mezcla a mano, ésta será volcada sobre chapas metálicas, inmediatamente después se distribuirá en el lugar, empleando palas calientes y desparramando, con rastrillo igualmente calientes, en una capa de densidad uniforme y correcto espesor.

Cilindrado de la Mezcla:

- La mezcla bituminosa distribuida deberá ser completa y uniformemente compactada por cilindrado. Se empleará primeramente aplanador mecánico y comenzará por cilindrado después de transcurrir el tiempo necesario para que la mezcla haya curado suficientemente y permita ésta operación sin que se produzcan desplazamientos, fisuras ú ondulaciones delante de la aplanadora.  Si se creyera conveniente éste primer cilindrado podrá ejecutarse con rodillo neumático múltiple.

- El cilindrado será longitudinal, comenzando desde los borde hacia el centro de la zona de bombeo, y desde el borde inferior al superior en la zona de peralte. Se avanzará en cada viaje sucesivo de medio ancho de rueda trasera. En el primer viaje de cada pasada de aplanadora apoyará sobre la banquina medio ancho de rueda trasera.

No se permitirá que las ruedas se mojen en exceso cayendo agua libre sobre la carpeta que se cilindra ni que se use aceite a ese fin.

- Viajes sucesivos de la aplanadora deberán terminar en pasadas distantes de aproximadamente un metro de la pasada anterior y no se cilindrará una franja de 15 cm en correspondencias del borde a continuación del cual deba distribuirse más mezcla bituminosa. El cilindrado continuará o será repetido hasta que todas las marcas compactadas y en su superficie de rodamiento cumpla con la exigencia de lisura y conformación establecida.

- Como medida precautoria se evitará dejar la aplanadora mecánica estacionada sobre la carpeta, a fin de evitar manchas de lubricante o combustible, que ablandaría o disolvería  el material bituminoso ligante.

- El cilindrado mecánico será completado si se estimara conveniente con pasadas de rodillos  neumáticos múltiples, cuando dicho rodillo no levante las partículas pétreas de la carpeta construida. El pasado de éste equipo será tal que actúe sobre cada franja de carpeta cubierta por el mismo, un número de veces no inferior a cuatro ni superior a diez.

- A lo largo de cordones salientes, bocas de tormentas y similares estructuras y en todos los lugares donde no se pueda disponer del rodillo, la completa compactación deberá ser asegurada por medio de tizones calientes(placas calientes ) y en todos los contactos de estas características, las juntas constructivas y las mezclas nueva posteriormente dispuestas deberán ser efectivamente selladas.

- Las depresiones que se produzcan antes de finalizado el cilindrado debe corregirse y escarificando, aflojando la mezcla distribuida y agregándole nueva mezcla hasta que la depresión desaparezca.

No se permitirá corregir depresiones sin escarificar o remover la zona en que se encuentran. Cualquier mezcla que no haya sido ligado después de cilindrado, deberá ser removida y reemplazada.

Librado al tránsito: Una vez completada la totalidad de las operaciones constructivas y después de ocurrir la terminación de la misma, el tiempo que fije la Inspección será librado al tránsito los distintos tramos de la obra. Si durante los primeros días se notaren desprendimientos de mezcla, el tránsito deberá suspenderse y reemplazarse por el paso de aplanadora y rodillos neumáticos utilizados a tal fin a la hora de mayor temperatura del día.

Desvío del tránsito: Durante el tiempo que dure la ejecución de la obra en los tramos entregados al Contratista, el tránsito será desviado y guiado en forma que indique la Inspección. Será obligación del Contratista poner las señales necesarias para guía del tránsito. Las señales serán bien visibles de día y de noche.

Protección de las obras de arte, semáforos, defensa peatonales

- Durante la ejecución del trabajo el Contratista deberá recubrir con lonas, papel, carpas, etc., todas aquellas  partes de la obra que puedan ser alcanzadas durante la aplicación de los materiales o de la mezcla.

- El Contratista será responsable de todos los daños intencionales o accidentales que causen sus operarios en las obras de arte, semáforos, defensas, personales, etc., y en consecuencia los trabajos de reparación , limpieza y repintado necesarios que a juicio de la Inspección fuere imputable al personal encargado de la ejecución de las obras, será a su cargo.

Alternativas en el método constructivo:

- Se aceptará cualquier alternativa en el método constructivo explicando siempre que con la misma se obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los requisitos de ésta especificación en lo que se refiere a composición y características de la mezcla, y compactación, sección transversal y perfilado de las superficies y demás exigencias y requisitos.

- Todo cambio  de procedimientos constructivos deberá ser previamente aprobados por la Inspección, la cual podrá exigir la realización de pruebas en secciones cortas para juzgar su eficacia, antes de dar una autorización definitiva.

Tomas y remisión de muestras:

- La muestra de mezcla bituminosa para sus análisis granulométricos, determinación de contenido de betún y pérdidas de volátiles deberán ser tomados en duplicado una por cada doscientas toneladas o jornadas de trabajo.

- La cantidad de mezcla bituminosa no será menor de 5 Kgs.

- Las muestras las tomará la Inspección en presencia del Contratista o su representante autorizado, solamente después que los arreglos pétreos hayan sido mezclados y antes de agregar el material bituminoso cuando se trate el ensayo granulométrico de los materiales que forman la mezcla en seco únicamente, y una vez finalizada la mezcla bituminosa, cuando se trate del ensayo granulométrico, determinación del contenido de betún y pérdidas de volátiles de la misma.

- Los gastos que representen la extracción y remisión de las muestras, estarán a cargo exclusivo del Contratista.

Condiciones para la recepción de material bituminoso:

- Para riego de liga: No será aprobado el material bituminoso donde la cantidad sea menor que el 80 % de la cantidad fichada por escrito por la Inspección y conformado por el Contratista, y donde la cantidad incorporada resulte mayor que la ordenada, el exceso se pagará hasta 20% de la cantidad ordenada. No obstante para el total de la obra a realizar, solo se pagará hasta un 5% del exceso con respecto a la cantidad total.

- Mezcla bituminosa:

- Las secciones de carpetas que no se cumplan las especificaciones serán rechazadas o se postergará su certificación hasta tanto sea posible juzgar el comportamiento de la misma, durante plazos que fije la Inspección.

- Si una vez transcurrido el plazo de tiempo que fije la Inspección el comportamiento de la sección en observación fuere satisfactoria, la misma será recibida, pero de cualquier manera y con el carácter de penalidad, se certificarán las cantidades de materiales bituminosos pétreos medidos, con un descuento de hasta un cinco (5%) sobre las mismas; en caso de comportamiento defectuoso, el trabajo será definitivamente rechazado, debiendo la carpeta reconstruirse o repararse  en la forma que indique la Inspección.

- Superficie de rodamiento, espesor y compactación de la carpeta terminada:

- Lisura: Colocando una regla recta de tres (3) metros paralela al eje del camino, no existirán depresiones de mas de cinco(5)mm. Con respecto al mismo.

- Espesores: El espesor resultante de la carpeta ejecutada al finalizar la construcción, no tendrá variaciones mayores o menores del 15% con respecto al promedio que resulte de siete perforaciones alternadas por kilómetro de carpetas (bordes izquierdos, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.).

- Compactación: Se considera terminada la compactación de la carpeta bituminosa cuando el ¨porcentaje¨ densidad obtenido en la forma que a continuación se detalla, sea mayor del 95%.

- Porcentaje de densidad:

- Porcentaje de densidad en 100 veces la relación entre el peso especifico aparente a una muestra compactada de mezcla bituminosa y la densidad máxima teórica:

- d

- Densidad =  ------------x 100

- D

- Donde: ¨d¨ - peso especifico aparente de la muestra.

- ¨D¨- densidad máxima teórica de la muestra.

- El valor D se calcula con la formula siguiente.

- D=  [  P1 + P2  + P3 + Pn ]  x 100

- [  g1     g2     g3     gn ]

- Donde: - P1 – P2 – P3 – Pn = Porcentajes en peso de los distintos componentes que constituyen la mezcla.

- g1 – g2 – g3 – gn =  Pesos específicos de los mismos.

- Conservación:

- La conservación de las secciones del camino terminadas y libradas al tránsito, consistirá en el mantenimiento en perfectas  condiciones del trabajo ejecutado y la reparación inmediata de cualquier falla o deterioro que se produjese.

- El Contratista deberá disponer en obra, de los elementos de equipos que permitan efectuar la conservación efectiva del trabajo ejecutado.

- Si el deterioro de la calzada fuera superficial, el mismo será cuidadosamente reparado, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo explicado. Si el deterioro afectara la base o la subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esas partes sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando las mismas hayan sido ejecutadas como parte integrante del contrato para la construcción de la calzada. En caso contrario, le será reconocido el pago de las reconstrucciones necesarias.

- Forma de pago: Este ítem se cotizará por m2. (metro cuadrado) y será abonado al precio unitario de contrato. Este precio será compensación total por los gastos que representan el acondicionamiento  de base a tratar, barrido y soplado, tratamiento de grietas con colocación de geotectiles, aplicación del riego de liga, provisión de agregados y pétreos gruesos, y finos, relleno mineral, material bituminoso, destape, extracción, trituración, zarandeo, clasificación, carga, transporte, descarga, distribución y cilindrado de la mezcla, corrección de defectos constructivos durante la ejecución de la carpeta y el plazo de garantías, jornales y mejoras sociales, provisión de maquinarias, herramientas, rotura, mantenimiento de equipo y todo material, trabajo y operación necesarias para la correcta ejecución de las obras en la forma especificada y/u ordenada por la Inspección.

Al someter a consideración la formula para la obra, el Contratista deberá presentar dosajes Marshall completos, que demuestren  el mejor uso de los materiales propuestos.

En dicha ¨ formula ¨ se consignará la granulometría de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignará además la granulometría de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluirán: Desgastes Los Angeles, Clasificación Mineralógica, Adherencia, Absorción, Peso Especifico Aparente, Peso Especifico Seco y Peso Especifico de los Agregados Saturados, adjuntará las muestras de los materiales a utilizar, a efectos de que la Inspección verifique los resultados de los ensayos.

Si la formula presentada fuera aprobada por la Inspección, el Contratista estará obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometría en ellas fijadas, con las siguientes tolerancias: Más o menos 0,25 ¨ para el material bituminoso. Más o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura, hasta 4,8 mm. (Nº 4) inclusive, más o menos 3% para los tamices 2,4 mm. (Nº 8) a 149 u (Nº  100) ambos incluidos más o menos 2% para el tamiz 74 y (Nº 200).

Esas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en el trabajo, los cuales se hallarán a su vez entre los límites establecidos en la especificación correspondiente.

Conjuntamente con la presentación de la fórmula para la mezcla en obra, el Contratista deberá someter a consideración los límites de variación admisibles de los distintos agregados que formarán parte de la mezcla.

La falta de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición deberá ser rechazado, a tal efecto, se realizarán ensayos de granulometría por cada 100 m3. de material acopiado, en tal caso la Inspección no medirá ni certificará los correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula  deberá además asegurar la obtención de un producto que responde a las siguientes características cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla de obra descripta en N-I.5.11 y  según ensayo Marshall descripto en la norma de ¨Ensayo Marshall¨ V.N-9-67 y su complementaria, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Número de golpes por cada cara de la probeta:

Para concreto asfáltico: 75

- Fluencia: 2.0 a 4,5 mm.

- Vacíos:

Para la carpeta de concretos asfálticos:

Entre 3% y 5%

- Calculado en base al peso especifico

- Efectivo de la mezcla de áridos (método

- de Rice).

- Relación betún-vacíos:

Para carpeta de concretos asfáltico:

Entre 70% y 80%

- Relación   C

Ca

- Para la base y carpeta: Menor o igual a 1

- Siendo: C – Concentración en volumen de ¨filler¨en el sistema filler betún   (considerándose ¨filler¨a la fracción de la mezcla de áridos que pasa  el tamiz IRAM ú (Nº 200).

- Ca – Concentración critica del ¨filler¨.

- Estabilidad:

Para la carpeta de concreto asfáltico, mínimo:	800 Kg.

- Relación Estabilidad – fluencia:

Para la carpeta de concreto asfáltico, mínimo:	2.100 Kg/cm. y como maximo 4200 Kg/ cm

- Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias mínimas.

- El ensayo Marshall se efectuará de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E.9-67 y su complementaria.

- La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder a las exigencias del ensayo establecido en la Sección E-IV ¨Ensayo de compactación – inmersión para medir la pérdida de  estabilidad Marshall debida a efectos del agua sobre mezclas asfálticas ¨. Si durante la ejecución

- de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta condición, el Contratista estará obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el resultado exigido:

- Cambiar el agregado pétreo.

- Agregar un cierto porcentaje del cal hidratada.

- Incorporar mejorador de adherencia.

Los gastos que demande la adopción de cualquiera de estas tres medidas correrán por cuenta del Contratista.

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES

Se deberá  en todos los casos  restituir los niveles de bocas de registro, tetones catastrales, tapa de braceros, tapas de cámaras en calzada y demás elementos que indique la inspección la nivelación de los mismos estará incluida en el precio de la carpeta asfáltica.

CARPETA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTO

Se adoptará para determinar la estabilidad de la mezcla asfáltica, el ensayo ¨Marshall¨ , debiendo cumplir la mezcla con las siguientas exigencias:

- Las briquetas se confeccionarán aplicando 75 golpes sobre cada cara.

- La cantidad en libras a 140 grados F. Será como mínimo de 800.

- El índice de escurrimiento en unidades de 0,01 de pulgadas será como mínimo 8 y como máximo 16.

- Los vacíos en % del 3 mínimo al 5 máximo.

Medición y forma de pago: Este ítem se medirá en m2 (metro cuadrado) y será abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio será compensación total por los jornales, cargas sociales, provisión de material asfáltico,  maquinarias para su distribución, herramientas,  mantenimiento de equipos, limpieza, y todo otro accesorio indispensable para ejecutar los trabajos de acuerdo a las especificaciones.

8- ITEM: PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE ALCANTARILLA.    (Unidad)

Descripción: Este ítem comprende la provisión y colocación de rejas  construidas al efecto con el propósito de lograr que las aguas superficiales que escurran sobre el pavimento de hormigón y que no hayan evacuado a través de las barbacanas hacia las cunetas, lo hagan por medio de ellas. De ser necesario, previo retiro de las mismas, se podrá acceder a las secciones de escurrimiento ubicado bajo el pavimento de hormigón, para proceder a su limpieza.

Dichas rejas irán ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y órdenes de Inspección.

Ejecución: Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigón para la construcción de las losas deberá ser emplazado en el lugar correspondiente el marco de hierro que habrá de alojar la reja, el que estará provisto de los hierros de anclaje conforme a las indicaciones del plano correspondiente. Las distintas secciones  que lo componen como así también los anclajes, estarán soldados eléctricamente y el conjunto formará un elemento rígido e indeformable.

La colocación del marco deberá hacerse con la mayor precaución a efectos respetar, una vez colocado, la superficie de rodamiento de la calzada al mismo.

La precisión en su colocación, deberá ser tal que tanto el propio marco como la reja una vez alojada dentro del mismo, no presentarán resaltos con respecto a la superficie del pavimento; la tolerancia máxima en la diferencia de niveles con respecto a este último no excederá de 2 (dos) milímetros.

Si a causa de la ubicación de las rejas con relación a las juntas del pavimento, se hace necesaria en este la colocación de armaduras de refuerzo alrededor de los marcos de hierro, conforme a las indicaciones de los planos u órdenes  de la Inspección el Contratista deberá arbitrar en tiempo las medidas necesarias  para su ubicación a efectos de no producir interferencias en el proceso de ejecución de los trabajos.

Medición y forma de pago: Las rejas construidas conforme a las indicaciones de los planos, colocadas de acuerdo a estas especificaciones y aprobadas  por la Inspección, serán medidas por unidad.

Las rejas para drenaje y limpieza medidas en la forma indicada precedentemente serán pagadas al precio unitario de contrato para el ítem respectivo, el que será compensación total por la provisión y colocación de las mismas; provisión, colocación y retiro de encofrado; provisión, doblado y montaje de armaduras de refuerzo; provisión de mano de obra, equipos y herramientas gastos operativos, etc. y toda otra operación necesaria para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada y que no hubiera sido previsto su pago en otro ítem del contrato.

Especificaciones técnicas para  rejas de hierro para limpieza y drenaje

La construcción, provisión y colocación de las rejas  se realizará de acuerdo a lo descrito anteriormente, lo que se describe a continuación y el respectivo plano de detalles ajustándose estrictamente a las especificaciones formuladas.

Tanto los marcos como las rejas deberán estar perfectamente encuadrados y no presentaran alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunto en un único plano horizontal. Por su parte las planchuelas que forman la reja deberán ser paralelas unas a otras y deberán mantener entre sí con justeza la separación indicada en el plano de detalle respectivo.

La falta de cumplimiento en alguno de los aspectos señalados precedentemente respecto de lo especificado, facultará a la Inspección para ordenar el retiro de los elementos defectuosos y ordenar su reemplazo por otros que cumplan acabadamente con lo requerido en las especificaciones.

Previo a su colocación, tanto los marcos como las rejas  deberán contar como mínimo con dos manos de pintura antioxidante de alto poder anticorrosivo, previo a las cuales se deberá haber  efectuado una enérgica aplicación de líquido desoxidante y fosfatizante.

Soldaduras: Se exigirá la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir deberán estar limpias, libres de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan afectar la bondad de la soldadura. Antes deberá disponerse de medios adecuados para sujetar con justeza las piezas a soldar en su posición relativa correcta.

El contorno de la soldadura será liso y deberá indicar  buena fusión y penetración en el material de las piezas. Deberán evitarse vacíos entre el ángulo de las piezas a unir  y la base del cordón de soldadura.

Las soldaduras que muestren porosidad o aquellas en que el material de aporte no muestra fusión con el material adyacente, serán rechazadas.

.

9.- ITEM: RELLENOS ESPECIALES.   (m3)

Descripción: Este ítem está destinado a los sectores del firme que se encuentren afectados por conexiones defectuosas que hallan aportado una humedad excesiva al suelo, haciendo que pierda su capacidad portante, haciendo imposible su compactación. Se deberá entonces realizar su reemplazo, por un material que contenga un 50% de ripio con 50 % de material del lugar, este deberá ser perfectamente compactado según las reglas del buen construir.

Medición y Forma de Pago: El relleno ejecutado conforme lo detallado precedentemente se medirá por  metro cubico y se pagarán según el precio unitario de Contrato. Este precio será compensación total por los trabajos de, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales, mano de obra, cargas sociales, herramientas, equipos, gastos operativos. etc., y por cualquier otra operación concurrente necesaria  para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.